Item Requirements

○ Article Name: C103 Niobium alloy Spherical Powder

○ Type and Quantity

| Item No. | Item | Q'ty |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 53~180 μm (Coarse) - Directed Energy Deposition - Ingot ASTM B652: o Niobium (Nb) balance o Titanium (Ti) 0.7 - 1.3 % o Hafnium (Hf) 9 - 11 % o Zirconium (Zr) <0.7 % o Tungsten (W) <0.5 % o Tantalum (Ta) <0.5 % o Oxygen <225 ppm o Nitrogen <100 ppm o Carbon <150 ppm o Hydrogen <15 ppm | 20kg |

○ Delivery Date : Until the end of June, 2023

○ Delivery Item

1. C103 Niobium alloy Spherical Powder described in the above table

2. Material Inspection Sheet (Chemical composition and Powder size distribution)

○ Warranty Period : one (1) year after the arrival of Items at KARI site

○ Performance bond : Ten percent (10%) of total Contract Price in the form of irrevocable stand-by letter of credit, Surety bond, Cash or Bank Guarantee with validity until the end of warranty period.